更 正 通 知

各投标供应商 ：

现就该采购项目“四川省广元市零八一中学2020年春、夏、秋、冬校服供应服务采购项目，项目编号：SCAX-磋（2020）-30号”，作如下更正：现以书面方式通知各潜在供应商：（更正内容同时在四四川省广元市零八一中学官网（http://www.gys081zx.com）发布（更正通知），各供应商不得以没有看到澄清或更正公告为由而拒绝接受澄清或修改通知）

更正内容如下：

| 序号 | 品名 | 面料或材质 | 计量 单位 | 虚拟数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏装 | 夏装（ 短袖T 恤+7 分裤） 上衣T 恤以白色为主色调，用蓝色与藏蓝撞色。下装为藏蓝色压反光条加白色线条， 领口用蓝 、 藏蓝、白三色螺纹。 夏装短袖 T 恤、T 恤撞色所用的面料为 200-220g 奥戴尔，含棉量不低于60%；下裤所用面料含棉不低于 60%。等级为合格产品。安全质量要求：甲醛含量≤ 75mg/kg;Ph 值应在4.0-8.5 之间;耐湿摩擦≥3;耐光汗复合≥3;耐光≥4; 起球≥ 3-4; 接缝强力/N：面料≥140，里料≥80。 1. 上下线松紧适宜，下面无反线，反面不出套，起落针处应有回针。2. 领子平服，领面松紧适宜，不反翅、不起泡、不渗胶。 3.色差：面料≥4，里料≥3-4。 4. 烫黄、烫焦：不允许。 5. 缝线：无漏缝和开线。主要部位顺直、平服，缉明线宽窄一致。6. 拉链：平服、顺直； 7. 扣、扣眼：锁眼、钉眼封结牢固。眼位距离均匀，互差不大于 4mm，扣位与眼位互差不大于 3mm。8. 绱袖：圆顺。 9. 覆粘合衬部位：不允许起泡、脱胶和渗胶。 注：根据采购实际需求提供尺码大小。 | 套 | 1 | 符 合GB18401<< 国家纺织产品基本安全技术规范>> 、GB31701<< 婴幼儿及儿童纺织产 品安 全技 术 规范>>、GB/T31888<<中小学生校服>>等国家标准。 符合 GB/T31888<< 中小学生校服>>等国家标准。 |
| 3 | 冬装 | 冬装 （上衣 + 长裤） 冬季校服 衣裤均加压反光条和白色线条。颜色与春秋服下装颜色保持一致。 上衣及裤子所用的撞色面料含棉不低于 50%，里层采用摇粒绒（可优化），等级为合格产品； 安全质量要 求 ： 甲 醛 含 量 ≤ 75mg/kg;Ph 值应在 4.0-8.5 之间;耐湿摩擦≥3; 耐光≥4;起球≥3-4;接缝强力/N：面料≥140，里料≥80。 上下线松紧适宜，下面无反线，反面不出套，起落针处应有回针。 领子平服，领面松紧适宜不反翅、不起泡、不渗胶。 色差：面料≥4，里料≥3-4。4. 烫黄、烫焦：不允许。 5. 缝线：无漏缝和开线。主要部位顺直、平服，缉明线宽窄一致。6. 拉链：平服、顺直； 7. 扣、扣眼：锁眼、钉眼封结牢固。眼位距离均匀，互差不大于 4mm，扣位与眼位互差不大于 3mm。8. 绱袖：圆顺。 9. 覆粘合衬部位：不允许起泡、脱胶和渗胶。 注：根据采购实际需求提供尺码大小。 | 套 | 1 | 符合GB18401<< 国家纺织产品基本安全技术规范>> 、GB31701<< 婴幼儿及儿童纺 织 产品 安全 技术规范>>、GB/T31888<<中小学生校服>>等国家标准。 符合 GB/T31888<< 中小学生校服>>等国家标准。 |

现更正为：

| 序号 | 品名 | 面料或材质 | 计量单位 | 虚拟数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏装 | 夏装（ 短袖T恤+长裤）上衣T恤以白色为主色调，用蓝色与藏蓝撞色。下装为藏蓝色压反光条加白色线条， 领口用蓝、藏蓝、白三色螺纹。 夏装短袖 T恤、T恤撞色所用的面料为 200-220g 奥戴尔，含棉量不低于60%；下裤所用面料含棉不低于60%。等级为合格产品。安全质量要求：甲醛含量≤75mg/kg；Ph值应4.0-8.之间；耐湿摩擦≥3；耐光汗复合≥3；耐光≥4；起球≥ 3-4；接缝强力/N：面料≥140，里料≥80。 1.上下线松紧适宜，下面无反线，反面不出套，起落针处应有回针。 2.领子平服，领面松紧适宜，不反翅、不起泡、不渗胶。 3.色差：面料≥4，里料≥3-4。 4.烫黄、烫焦：不允许。 5.缝线：无漏缝和开线。主要部位顺直、平服，缉明线宽窄一致。 6.拉链：平服、顺直； 7.扣、扣眼：锁眼、钉眼封结牢固。眼位距离均匀，互差不大于 4mm，扣位与眼位互差不大于 3mm。 8.绱袖：圆顺。 9.覆粘合衬部位：不允许起泡、脱胶和渗胶。 注：根据采购实际需求提供尺码大小。 | 套 | 1 | 符合GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技 术 规范》、GB/T31888《中小学生校服》等国家标准。 符合GB/T31888《中小学生校服》等国家标准。 |
| 3 | 冬装 | 冬装 （上衣 + 长裤） 冬季校服衣裤均加压反光条和白色线条。颜色与春秋装颜色保持一致。 上衣及裤子所用的撞色面料含棉不低于50%，里层采用摇粒绒（可优化），等级为合格产品； 安全质量要求 ： 甲 醛 含 量 ≤ 75mg/kg；Ph值应在 4.0-8.5之间；耐湿摩擦≥3； 耐光≥4；起球≥3-4；接缝强力/N：面料≥140，里料≥80。 1.上下线松紧适宜，下面无反线，反面不出套，起落针处应有回针。 2.领子平服，领面松紧适宜不反翅、不起泡、不渗胶。 3.色差：面料≥4，里料≥3-4。 4.烫黄、烫焦：不允许。 5.缝线：无漏缝和开线。主要部位顺直、平服，缉明线宽窄一致。 6.拉链：平服、顺直； 7.扣、扣眼：锁眼、钉眼封结牢固。眼位距离均匀，互差不大于 4mm，扣位与眼位互差不大于 3mm。 8.绱袖：圆顺。 9.覆粘合衬部位：不允许起泡、脱胶和渗胶。 注：根据采购实际需求提供尺码大小。 | 套 | 1 | 符合GB18401《 国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《 婴幼儿及儿童纺 织 产品 安全 技术规范》、GB/T31888《中小学生校服》等国家标准。 符合 GB/T31888《 中小学生校服》等国家标准。 |

二、其他内容不变。

四川省广元市零八一中学

四川安鑫招投标代理有限公司

2020年6月29日